Сварочные электроды АНО-21 Стандарт 3,0 мм 2,5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э46

| Классификация Э46-АНО-21-Ø-УД Е 43 2(3) – Р11 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-055-16302447-202 AWS А5.1:Е6012 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (2,5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (2,5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (2,5 кг) |
| --- | --- |

Высокопроизводительный электрод для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марок сталей. Улучшенная рецептура классического электрода АНО-21, созданного для регионов с влажным климатом. Обеспечивает более стабильный и комфортный сварочный процесс с низким разбрызгиванием металла, имеет низкую склонность к подрезам и образованию пор, подходит как для бытовых, так и профессиональных сварочных аппаратов. Электроды диаметром до 3 мм применяются для угловых, стыковых и нахлесточных швов конструкций из металла толщиной 1-5 мм во всех пространственных положениях. Электроды диаметром от 4,0 до 5,0 мм применяются для заполняющих и облицовочных швов во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (AC) переменный, (DC±) постоянный любой полярности

Тип покрытия: рутиловое

Длина дуги: средняя

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,12 | 0,35-0,65 | 0,15-0,35 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 78 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 7,0 – 8,0 | 1,7 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) | вертикальное сверху вниз, (А) |
| Ø 2,0 | 30-70 | 30-50 | 30-50 | 50-70 |
| Ø 2,5 | 50-70 | 40-70 | 40-70 | 60-80 |
| Ø 3,0 | 70-120 | 60-90 | 70-100 | 80-110 |
| Ø 4,0 | 120-160 | 100-140 | 100-140 | – |
| Ø 5,0 | 150-200 | 130-170 | – | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,7 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 110-130 °С в течение 40 минут.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции.

- Система сертификации ГОСТ Р.