Оглавление

Сварочные электроды Мр-3  3,0 мм 2,5 кг ARCUS (МЭЗ)	2

Сварочные электроды АНО-21  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	4

Сварочные электроды МК-46.00  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	6

Сварочные электроды АНО-4  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	8

Сварочные электроды ОЗС-4  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	10

Сварочные электроды ОЗС-12  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	12

Сварочные электроды УОНИ 13/55  3,0 мм 4,5 кг ARCUS (МЭЗ)	14

Сварочные электроды МЭЗЛБ-52У  3,2 мм 4,5 кг ARCUS (МЭЗ)	16

Сварочные электроды МЭЗТ-590  4,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	18

Сварочные электроды МЭЗЦЛ-11  3,0 мм 4,5 кг ARCUS (МЭЗ)	19

Сварочные электроды ЦЧ-4  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)	21

Сварочные электроды Мр-3  3,0 мм 2,5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э46

| Классификация: Э46-МР-3-Ø-УД Е 43 1(3) - Р23 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-009-16302447-2018 AWS А5.1:Е6013 | Диаметр/Вес Ø 2 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (2,5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (2,5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (2,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (6,5 кг) |
| --- | --- |

Высокопроизводительный бюджетный электрод, предназначенный для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с содержанием углерода до 0,25 %, с временным сопротивлением разрыву до 490 Мп. Подходит как для бытовых, так и профессиональных сварочных аппаратов. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги.

все, кроме вертикального сверху вниз

Тип покрытия:	рутиловое

Род тока:	(DC+) постоянный обратной полярности (на электроде плюс), (AC) переменный

Длина дуги:	средняя, короткая

Химический состав:

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| 0,05-0,12 | 0,35-0,65 | 0,09-0,35 | ≤ 0,035 | ≤ 0,040 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 450 | ≥ 20 | ≥ 79 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 8,0 | 1,6 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) |
| Ø 2,0 | 30-50 | 30-50 | 30-40 |
| Ø 2,5 | 60-90 | 60-80 | 60-70 |
| Ø 3,0 | 90-130 | 80-110 | 80-110 |
| Ø 4,0 | 140-180 | 120-160 | 120-160 |
| Ø 5,0 | 170-220 | 150-190 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 1,2 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 150-160 °С в течение 1 часа.

Свидетельства, одобрения:

- HAKC РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Свидетельство об одобрении РКО (Российское Классификационное Общество), категория 2.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды АНО-21  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э46

| Классификация Э46-АНО-21-Ø-УД Е 43 2(3) – Р11 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-055-16302447-202 AWS А5.1:Е6012 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (5 кг) Ø 4,0 (6,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (6,5 кг) |
| --- | --- |

Высокопроизводительный электрод для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марок сталей. Улучшенная рецептура классического электрода АНО-21, созданного для регионов с влажным климатом. Обеспечивает более стабильный и комфортный сварочный процесс с низким разбрызгиванием металла, имеет низкую склонность к подрезам и образованию пор, подходит как для бытовых, так и профессиональных сварочных аппаратов. Электроды диаметром до 3,0 мм применяются для угловых, стыковых и нахлесточных швов конструкций из металла толщиной 1-5 мм во всех пространственных положениях. Электроды диаметром от 4,0 до 5,0 мм для заполняющих и облицовочных швов во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (AC) переменный, (DC±) постоянный любой полярности

Тип покрытия: рутилово-целлюлозное

Длина дуги: средняя, короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,10 | 0,50-0,80 | ≤ 0,30 | ≤ 0,040 | ≤ 0,045 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 78 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 7,0 – 8,0 | 1,7 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) | вертикальное сверху вниз, (А) |
| Ø 2,0 | 50-90 | 50-70 | 50-70 | 70-90 |
| Ø 2,5 | 70-90 | 60-90 | 60-90 | 80-100 |
| Ø 3,0 | 90-140 | 80-110 | 90-120 | 100-130 |
| Ø 4,0 | 140-180 | 120-160 | 120-160 | – |
| Ø 5,0 | 170-220 | 150-190 | – | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,7 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 110-130 °С в течение 40 минут.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды МК-46.00  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип Э46

| Э46-МК-46.00 -0-УД Е 43 0 (3)-РЦ11 AWS А5.1:Е6013 EN ISO 499: Е 380RC11 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-052-16302447-2020 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (6,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (6,5 кг) |
| --- | --- |

Универсальный электрод с рутилово-целлюлозным покрытием предназначен для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением разрыву до 500 МПа, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляются повышенные требования. Подходит как для бытовых, так и профессиональных сварочных аппаратов, обладающих стабильным горением сварочной дуги и низким разбрызгиванием металла. Электрод отличается относительно слабой чувствительностью к ржавчине, грунтовке и т.п.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (DC+) постоянный обратной полярности (на электроде плюс), (AC) переменный

Тип покрытия: рутилово-целлюлозное

Длина дуги: средняя, короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| 0,05-0,12 | 0,35-0,65 | 0,15-0,35 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KCU | KCV, 0°С |
| ≥ 460 | ≥ 380 | ≥ 20 | ≥ 80 | ≥ 47 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 8,0 | 1,6 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) | вертикальное сверху-вниз, (А) |
| Ø 2,0 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-60 |
| Ø 2,5 | 60-90 | 60-80 | 60-70 | 70-90 |
| Ø 3,0 | 90-130 | 80-110 | 80-110 | 120-150 |
| Ø 4,0 | 140-180 | 120-160 | 120-160 | 150-180 |
| Ø 5,0 | 170-220 | 150-190 | – | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 1,2 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 100-105 °С в течение 40-60 минут.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды АНО-4  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип Э46

| Э46-АНО-4-Ø-УД Е 43 0(3) – РЦ21 AWS А5.1:Е6012 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-054-16302447-2021 | Диаметр/Вес Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (6,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (6,5 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой сварки ответственных угловых, стыковых, нахлесточных соединений из металла толщиной от 3 до 20 мм, конструкций из углеродистых марок стали. Электрод произведен по советской рецептуре – разработка НИИ СССР имела цель создать электрод, подходящий как для промышленных аппаратов, так и для слабых источников, при этом обеспечить слабую чувствительность к ржавчине, грунтовке и т.п.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (AC) переменный, (DC±) постоянный любой полярности

Тип покрытия: рутиловое

Длина дуги: короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,10 | 0,55-0,80 | ≤ 0,20 | ≤ 0,040 | ≤ 0,045 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 80 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 8,0 – 8,5 | 1,7 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| Ø 2,0 | 60-90 | 60-70 | 60-70 |
| Ø 2,5 | 80-90 | 70-90 | 70-90 |
| Ø 3,0 | 100-140 | 90-110 | 100-120 |
| Ø 4,0 | 170-210 | 140-150 | 140-170 |
| Ø 5,0 | 190-270 | 150-170 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,7 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 170-190 °С в течение 40 минут.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды ОЗС-4  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип Э46

| Э46-ОЗС-4 -0-УД Е 43 0 (3) -Р22 AWS А5.1:Е6012 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-056-16302447-2020 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (6,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (6,5 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм2. Электрод изготовлен в соответствии с советской рецептурой целью которой является снижение уровня токсичности и дымообразования в процессе сварки, а также обеспечение низкой чувствительности к коррозии, грунтовке и другим внешним факторам.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (AC) переменный, (DC-) постоянный прямой полярности (на электроде минус), допускается сварка на обратной полярности

Тип покрытия: рутиловое

Длина дуги: средняя, короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,11 | 0,45-0,85 | 0,10-0,20 | ≤ 0,040 | ≤ 0,045 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 79 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 8,5-9,2 | 1,65 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (A) | вертикальное, (A) | потолочное, (A) |
| Ø 3,0 | 90-100 | 80-90 | 70-90 |
| Ø 4,0 | 160-180 | 150-160 | 150-160 |
| Ø 5,0 | 200-250 | 170-180 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,7 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 120-160 °С в течение 40 минут.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды ОЗС-12  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип Э46

| Э46-ОЗС-12-Ø-УД Е 43 1(3) – Р12 AWS А5.1:Е6013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-057-16302447-2018 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (6,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (6,5 кг) |
| --- | --- |

Высокопроизводительный электрод для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву 490 Н/мм2. Отличается относительно слабой чувствительностью к ржавчине, грунтовке и т.д. Особенно необходим для сварки тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов без подрезов. Во всех пространственных положениях сварки.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (AC) переменный, (DC±) постоянный любой полярности

Тип покрытия: рутиловое

Длина дуги: средняя, короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,10 | 0,40-0,70 | 0,10-0,20 | ≤ 0,040 | ≤ 0,045 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 78 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 7,5-8,0 | 1,7 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное | вертикальное сверху вниз |
| Ø 2,0 | 50-60 | 40-60 | – | 60-70 |
| Ø 2,5 | 70-80 | 60-70 | – | 70-80 |
| Ø 3,0 | 90-110 | 80-90 | 80-90 | 90-100 |
| Ø 4,0 | 130-160 | 120-150 | 120-140 | 120-150 |
| Ø 5,0 | 160-200 | 150-180 | – | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,6 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 150-180 °С в течение 30 минут.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Свидетельство об одобрении РКО (Российское Классификационное Общество): категория 2.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды УОНИ 13/55  3,0 мм 4,5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э50А

| Э50А-УОНИ-13/55-Ø-УД Е 51 4(4) – Б20 AWS А5.1:Е7015 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (4,5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (4,5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (6 кг) Ø 5,0 (6 кг) Ø 5,0 (1 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Электроды рекомендуются для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Тип покрытия	основное

Род тока	(DC+) постоянный обратной полярности (на электроде плюс)

Длина дуги	короткая, средняя

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,10 | 0,60-1,20 | 0,20-0,50 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 490 | ≥ 375 | ≥ 22 | ≥ 128 |

Минимальная температура, при которой ударная вязкость КСV на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -30 °С.

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 9,0-10,0 | 1,65 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) |
| Ø 2,0 | 40-60 | 35-55 | 35-55 |
| Ø 2,5 | 55-80 | 50-65 | 45-65 |
| Ø 3,0 | 90-120 | 80-100 | 70-90 |
| Ø 4,0 | 130-160 | 130-140 | 110-130 |
| Ø 5,0 | 180-210 | 160-180 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,3 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 300-350 °С в течение 1 часа.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

- РКО (Российское Классификационное Общество): категория 3YH (река), категория 3YH10, 3Y40H10 (река-море)

- Российский морской регистр судоходства: категория 3YH10

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции

- Система сертификации ГОСТ Р

Сварочные электроды МЭЗЛБ-52У  3,2 мм 4,5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э50А

| Э50А-МЭЗ ЛБ-52У-Ø-УД Е 51 5 – Б20 AWS А5.1:Е7015 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-050-16302447-2021 | Диаметр/Вес Ø 2,6 (1 кг) Ø 2,6 (4,5 кг) Ø 3,2 (1 кг) Ø 3,2 (4,5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (6 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов ответственных металлоконструкций и труб из углеродистых низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно (нормативный предел прочности до 530 МПа), а также подварочного слоя труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 580 МПа), когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах. Применяются в случаях, когда необходимо повысить прочность обратной стороны сварочного шва, в частности, когда сварка швов возможна только с одной стороны.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Род тока: (DC+) постоянный обратной полярности (на электроде плюс), (DC-) постоянный прямой полярности (на электроде минус) для корневых швов

Тип покрытия: основное

Длина дуги: короткая, предельно короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,10 | 0,90-1,25 | 0,20-0,55 | ≤ 0,020 | ≤ 0,020 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KCU | KCV-40°C |
| ≥ 530 | ≥ 410 | ≥ 22 | ≥ 150 | ≥ 34 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 12 | 1,45 |

Количество диффузионного водорода вакуумным методом по ГОСТ 23338 не более 10,0 см3/100г наплавленного металла

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) |
| Ø 2,6 | 60-90 | 50-80 | 50-80 |
| Ø 3,2 | 80-130 | 70-120 | 70-120 |
| Ø 4,0 | 140-170 | 130-150 | 130-150 |
| Ø 5,0 | 180-240 | 150-200 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,3 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 300-350 °С в течение 1 часа.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

- Реестр ПАО «ГАЗПРОМ».

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы.

- Система сертификации ГОСТ Р.

Сварочные электроды МЭЗТ-590  4,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э-170Х5С7

| Э-170Х5С7-МЭЗТ-590-Ø-НГ Е-700/59-1-Б40 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 25.93.15-001-16302447-2018 | Диаметр/Вес Ø 4 (1 кг) Ø 4 (5 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (5 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Сварка в нижнем положении.

Положение сварки: нижнее

Тип покрытия	основное

Род тока	(DC+) постоянный обратной полярности (на электроде плюс)

Длина дуги	короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Cr | S | P |
| 1,40-2,00 | 6,50-10,00 | 4,50-6,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,040 |

Механические свойства:

Твердость наплавленного металла, HRC: 57-63 (без термической обработки после наплавки)

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 8,5-9,0 | 1,4 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее, (А) |
| Ø 4,0 | 180-200 |
| Ø 5,0 | 200-220 |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,4 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 300-350 °С в течение 1 часа.

Свидетельства, одобрения:

- Система сертификации ГОСТ Р

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции

Сварочные электроды МЭЗЦЛ-11  3,0 мм 4,5 кг ARCUS (МЭЗ)

тип Э-08Х20Н9Г2Б

| Э-08Х20Н9Г2Б-МЭЗ ЦЛ-11-Ø-ВД Е 2005-Б20 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 9466-75 ТУ 25.93.15-004-16302447-2018 | Диаметр/Вес Ø 2,0 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (4,5 кг) Ø 3,0 (1 кг) Ø 3,0 (4,5 кг) Ø 4,0 (1 кг) Ø 4,0 (4,5 кг) Ø 5,0 (1 кг) Ø 5,0 (5,5 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования к стойкости против межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Тип покрытия: основное

Род тока: (DC +) постоянный обратной полярности (на электроде плюс)

Длина дуги: короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Nb | S | P |
| 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤ 1,30 | 18,00-22,00 | 8,50-10,50 | 0,70-1,30 но не менее 8С | ≤ 0,020 | ≤ 0,030 |

Механические свойства:

| Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| 539 | 22 | 78 |

Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10 %

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 11 | 1,7 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) |
| Ø 2,0 | 40-55 | 30-40 | 30-40 |
| Ø 2,5 | 55-65 | 40-50 | 40-50 |
| Ø 3,0 | 70-90 | 50-80 | 50-80 |
| Ø 4,0 | 130-150 | 110-130 | 110-130 |
| Ø 5,0 | 150-180 | 120-160 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,4 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 320±10 °С в течение 1 часа.

Свидетельства, одобрения:

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП

- Система сертификации ГОСТ Р

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции

Сварочные электроды ЦЧ-4  3,0 мм 5 кг ARCUS (МЭЗ)

| ЦЧ-4-Ø ГОСТ 9466-75 ТУ 25.93.15-049-16302447-2018 | Диаметр/Вес Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6 кг) |
| --- | --- |

Для ручной дуговой сварки конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью. Для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна. Сварка в нижнем положении.

Положение сварки: нижнее

Тип покрытия 		прочие

Род тока 		(AC) переменный, (DC ±) постоянный

Длина дуги 		короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | V | S | P |
| ≤ 0,25 | ≤ 2,50 | ≤ 1,30 | 8,50-10,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 |

Механические свойства:

Твердость наплавленного металла - не более 220 НВ

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 11 | 1,7 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее, (А) |
| Ø 3,0 | 65-80 |
| Ø 4,0 | 90-120 |
| Ø 5,0 | 130-150 |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 0,4 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 160-200 °С в течение 1 часа.

Свидетельства, одобрения:

- Система сертификации ГОСТ Р

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы продукции

Информацию о других электродах можно взять на сайте https://arcus.ru/product-category/elektrody/