Сварочные электроды Мр-3 Люкс 3,0 мм 2,5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э46

| Классификация: Э46-МР-3 ЛЮКС-Ø-УД Е 43 0(3) – РЦ11 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020 AWS А5.1:Е6013 | Диаметр/Вес Ø 2 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (2,5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (2,5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (2,5 кг) |
| --- | --- |

Высокопроизводительный универсальный электрод для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением разрыву до 500 МПа, когда к формированию швов предъявляются повышенные требования. Сварка во всех пространственных положениях, на любом типе сварочного оборудования. Может работать на высоких токах и форсированных режимах, отличается относительно слабой чувствительностью к ржавчине, грунтовке, обладает стабильным горением сварочной дуги и низким разбрызгиванием металла, имеет легкое отделение шлака и сниженные показатели токсичности и задымленности.

Положения сварки: все

Тип покрытия:	рутилово-целлюлозное

Род тока:	(AC) переменный, (DC+) постоянный обратной полярности (на электроде плюс)

Длина дуги:	средняя, короткая

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| 0,05-0,12 | 0,35-0,65 | 0,09-0,35 | ≤ 0,035 | ≤ 0,040 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 460 | ≥ 20 | ≥ 79 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 8,0 | 1,6 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) | вертикальное сверху вниз, (А) |
| Ø 2,0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Ø 2,5 | 60-80 | 60-80 | 60-70 | 70-90 |
| Ø 3,0 | 90-130 | 80-110 | 80-110 | 120-150 |
| Ø 4,0 | 140-180 | 120-160 | 120-160 | 150-180 |
| Ø 5,0 | 170-220 | 150-190 | – | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 1,2 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 100-105 °С в течение 40-60 минут.

Свидетельства, одобрения:

- HAKC РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы

- Система сертификации ГОСТ Р