Сварочные электроды УЛЬТРА 3,0 мм 2,5 кг ARCUS (МЭЗ)

Тип:	Э46

| Классификация Э46-УЛЬТРА-Ø-УД Е 43 0(3) – РЦ21 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-071-16302447-2022 AWS А5.1:Е6013 | Диаметр/Вес Ø 2 (1 кг) Ø 2,5 (1 кг) Ø 2,5 (2,5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (2,5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (2,5 кг) |
| --- | --- |

Для сварки рядовых и ответственных конструкций с сопротивлением разрыву до 500 МПа из низкоуглеродистых марок стали во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Марка УЛЬТРА подходит для любых сварочных аппаратов, обеспечивает стабильное горение дуги на предельно малых токах, допускается нестабильное напряжение в сети и наличие длинных кабелей. Сварка характеризуется минимальным залипанием электрода. Электрод обладает выдающимися сварочно-технологическими характеристиками: отличается относительно слабой чувствительностью к ржавчине, грунтовке; позволяет выполнять сварку тонкостенных изделий; гарантирует легкое начальное и повторное зажигание дуги; обеспечивает низкий уровень разбрызгивания и легкое шлакоотделение; характеризуется сниженной токсичностью и задымленностью. Все эти характеристики делают электрод Ultra, пожалуй, идеальным выбором как для начинающих, так и опытных сварщиков.

Положения сварки: все, кроме вертикального сверху вниз

Тип покрытия:	рутилово-целлюлозное

Род тока:	(AC) переменный, (DC±) постоянный любой полярности

Длина дуги:	средняя

Химический состав:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | S | P |
| ≤ 0,12 | 0,35-0,65 | 0,15-0,35 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 |

Механические свойства:

| Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 460 | ≥ 20 | ≥ 79 |

Характеристики наплавки:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг |
| --- | --- |
| 7,0 | 1,6 |

Рекомендуемые параметры сварки:

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее, (А) | вертикальное, (А) | потолочное, (А) |
| 2,0 | 30-55 | 30-50 | 30-50 |
| 2,5 | 35-65 | 35-65 | 30-60 |
| 3,0 | 65-100 | 60-95 | 60-90 |
| 4,0 | 105-135 | 90-135 | 90-135 |
| 5,0 | 140-180 | 130-170 | – |

Прокалка:

В случае увлажнения покрытия выше нормы 1,2 %, электроды необходимо дополнительно прокалить при температуре 100-105 °С в течение 40-60 минут.

Упаковка:

Свидетельства, одобрения:

- HAKC РФ по группам технических устройств: КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК.

- Санитарно-эпидемиологические экспертизы.

- Система сертификации ГОСТ Р.